Artikel: ISOflexa® Light, Abzweigstück 45°, innen alukaschiert 3045K-160-160

ISOflexa® - Light -  außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumabzweig-stück, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

Material:	PE-Schaum, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

Beschreibung: 		Abzweigstück 45°

Wärmeleitwert: 		0,034 W (k*m)

Brandschutzklasse: 		DIN 4102-B1

Anwendungstemperatur: 	-20°C + 100°C

Fabrikat:

Typ: 	ISOflexa® Light innen alukaschiert

Größe innen: 			Ø 160

Größe außen:			Ø 200