Artikel: ISOflexa® Light, Bogen 60°, innen alukaschiert 3060KA- …

ISOflexa® - Light -  außen und innen aluminiumkaschierter PE-Schaumbogen, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

Material:	PE-Schaum, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

Beschreibung: 		Bogen 60°

Wärmeleitwert: 		0,034 W (k*m)

Brandschutzklasse: 		DIN 4102-B1

Anwendungstemperatur: 	-20°C + 100°C

Fabrikat:

Typ: 	ISOflexa® Light innen alukaschiert

Größe innen: 			Ø 100/125/150/160/180/200

Größe außen:			Ø 140/165/190/200/220/240