Artikel: TURBOflexa® Light, Abzweigstück 45°, 9045-125-100

TURBOflexa® - Light -  außen aluminiumkaschiertes PE-Schaumabzweigstück, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

Material:	PE-Schaum, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

Beschreibung: 		Abzweigstück 45°, 125-100-125 mm

Wärmeleitwert: 		0,034 W (k*m)

Brandschutzklasse: 		DIN 4102-B1

Anwendungstemperatur: 	-20°C + 100°C

Fabrikat:

Typ: 	TURBOflexa® Light

Größe innen: 			Ø 125

Größe außen:			Ø 185