Artikel: TURBOflexa® flexibles Rohr 93150KV- …

TURBOflexa® - flexibles Rohrsystem -  außen aluminiumkaschiertes PP Vlies Rohr, innen vlieskaschiert, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM,

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

Material:	PP-Vlies, Aluminium-Polyesterfolie, Verbinder verzinktes 
Stahlblech, Dichtung EPDM,

Beschreibung: 		Rohr L=1500mm

Wärmeleitwert: 		0,034 W (k*m)

Brandschutzklasse: 		DIN 4102-B1

Anwendungstemperatur: 	-20°C + 100°C

Fabrikat:

Typ: 	TURBOflexa® Flexibel, schallgedämmtes u. wärmeisoliertes 
flexibles Rohr

Größe innen: 			Ø 100/125/150/160/180/200

Größe außen:			Ø 160/185/210/220/240/260