Artikel: TURBOflexa® Star, R.i.R., Abzweigstück 90°, 9445-100-100

TURBOflexa® - Star -  außen aluminiumkaschiertes PE-Schaumabzweigstück, wärme- und schallisolierend, innen eingearbeitetes verzinktes Stahlblech, Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

Material:	PE-Schaum, Abzweigstück und Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

Beschreibung: 		Abzweigstück 45°, 3 x 100 mm

Wärmeleitwert: 		0,034 W (k*m)

Brandschutzklasse: 		DIN 4102-B1

Anwendungstemperatur: 	-20°C + 100°C

Fabrikat:

Typ: 	TURBOflexa® Star

Größe innen: 			Ø 100

Größe außen:			Ø 160